Réparation mât carbone :

A ne pas faire : (le transfert des efforts passe par la couche de réparation intérieur ce qui provoque un délaminage de la réparation)

Dans l’idéal il faudrait faire :

- Les  layers  du tissue composite ( les orientations des fibres sont orienté à 45° entre chaque couches

- poncer  en escalier  afin de dégager 3cm de surface plane par couche de tissue.

Orientation identique

- Coller les nouveaux layers de manière a avoir l’orientation des tissues identique. Ceci afin que le transfert des efforts soient continue.

Compromis réalisable :

Attention : si l’épaisseur de la réparation doit être importante. Il sera peut-être impossible à draper a cause des différences de diamètre résulant.

Orientation à 45° entre les layers

Orientation identique entre les layers

Orientation identique entre les layers

Mât a réparer

layer de réparation : recouvrir de 3cm

layer de réparation n+1 : recouvrir de 3cm tissue orienté de 45°

3 cm

3 cm

trame

trame

trame